РФ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес г. Коломна, ул. Добролюбова, дом 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ КИРПИЧА

Дата отправления

№ заказа

Образцы: Кирпич облицовочный по прочности М 150

производство обл.гиперпрессованого кирпича,г.Луховицы,ул.Тимирязева дом 13

Поступившие в лабораторию числа 24 июля 2019г.
ИП Алпеев Николай Иванович

объект : производство обл.гиперпрессованого кирпича,г.Луховицы,ул.Тимирязева

дом 13

Акт отбора кирпича №2от 24 июля 2019г. (изготовление 18сентября 2 0 1 6 г )

Заключение:
Пробные испытания 27.07. 2019 года.

ГЕОМЕТРИЯ - кирпич имеет отклонения по геометрии в приделах нормы.

По физико-механическим показателям кирпич соответствует Марке -200 согласно

ГОСТ 379-95.

Кирпич (изготовлен на цементе марки 500д0 ОАО»Холсим (РУС)СМ»)

/ с\ ——

[нженер по качеству и тем — Зюзина В И.

Зюзина В.И.