|  | Индивидуальный предприниматель Алпеев Николай Иванович 57 4100 Группа Ж11 УТВЕРЖДАЮ _________ Алпеев Н.И. « 15 »октября 2014 г. КИРПИЧ ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ 5741-001- 159881609-2016 РАЗРАБОТАНО ___________ « 15 »октября 2014 г. 2014 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

Форма 2

|  | Область применения Настоящие технические условия распространяются на гиперпрессованный отделочный кирпич (далее - кирпич), изготовляемый из смеси: отсева известнякого щебня, цемента марки 500Д0 либо 500Д20, синтетических красителей, способом гиперпрессования с последующей термовлажностной обработкой в автоклаве. Кирпич предназначается для кладки и одновременной облицовки наружных и внутренних стен и других элементов зданий и сооружений. Кирпич гиперпрессованный имеет классифицирующие признаки, аналогичные двум другим видам кирпича - керамическому и силикатному: по назначению - рядовые и лицевые (гладкие либо рельефные с тычка и/или ложка); по конструкции - полнотелые и пустотелые (дырчатые и щелевые); по форме - в виде правильного параллелепипеда (с острыми или закруглёнными углами) и фигурные. Условное обозначение кирпича при записи его в других документах и при заказе должно состоять из названия, буквенного обозначения вида кирпича - КО (кирпич одинарный пустотелый) или КО-П (кирпич одинарный полнотелый), марки по прочности, класса средней плотности, марки по морозостойкости и обозначения настоящих технических условий. Пример условного обозначения одинарного отделочного полнотелого кир- пича вида КО, марки по прочности М200 класса средней плотности 1,4, марки по морозостойкости F75: Кирпич КО /200/1,4/75 ТУ 5741-001- 159881609-2014 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | 2 Требования к качеству и безопасности 2.1 Основные показатели и характеристики 2.1.1 Кирпич должен соответствовать требованиям настоящих техничес- ких условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержден- ному предприятием-изготовителем. 2.1.2 Кирпич изготавливают в форме прямоугольного параллелепипеда размерами, указанными в таблице 1. Таблица 1 – Номинальные размеры В миллиметрах Вид кирпича Обозначение вида Длина Ширина Толщина Кирпич одинарный Кирпич сколотый Кирпич узкий КО КУ КУ(0,6НФ) 250 250 250 125 100 60 65 65 65 Примечание –По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем допускается изготавливать кирпич других размеров, которые указываются в заказе. 2.1.3 Предельные отклонения от номинальных размеров по длине, ширине и толщине кирпича не должны превышать +/-4 мм , 2.1.4 По прочности кирпич подразделяют на марки: М100, М150, М200 2.1.5 Марка кирпича по морозостойкости должна быть не ниже F75, 2.1.6 По теплотехническим характеристикам кирпич, в зависимости от клас- са средней плотности, подразделяют на группы в соответствии с таблицей 2. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | Таблица 2 – Группы кирпича по теплотехническим характеристикам Класс средней плотности кирпича Группы кирпича по теплотехническим характеристикам 1,4 2,0 Условно-эффективные Малоэффективные (обыкновенные) 2.1.7 Кирпич изготавливают полнотелым Размеры и форма, приведены приложении А. 2.1.8 Кирпич должен иметь две лицевые грани - ложковую и тычковую. По согласованию с потребителем допускается выпускать кирпич с одной лицевой поверхностью. 2.1.9 Кирпич изготавливают с гладкой лицевой поверхностью и с декора- тивным покрытием; по цвету - неокрашенным или окрашенным – из окрашен- ной смеси или с поверхностной окраской лицевых граней. Цвет и другие показатели внешнего вида лицевой поверхности кирпича должны соответствовать образцам-эталонам, согласованным с потребителем и утвержденным предприятием-изготовителем. 2.1.10 На лицевой грани кирпича не должно быть отколов, а также посто- ронних включений, пятен, выцветов и других дефектов, видимых на расстоянии |
| Или |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| ² | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | 10 м на открытой площадке при дневном освещении 2.1.11 Дефекты внешнего вида лицевых граней кирпича, размеры и число которых превышают значения, указанные в таблице 3, не допускаются. Таблица 3 – Дефекты внешнего вида кирпича Вид дефекта Значение 1 Отклонение от перпендикулярности граней, отнесенное к длине 120 мм, мм, не более 2 Отклонение от прямолинейности лицевых граней и ребер, мм, не более: - по ложку - по тычку 3 Отбитости углов глубиной более 15 мм, шт. 4 Отбитости углов глубиной от 4 до 15 мм, шт. 5 Отбитости ребер глубиной более 4 мм и длиной более 15 мм, шт. 6 Отбитости ребер глубиной не более 4 мм и длиной от 4 до 15 мм, шт. 7 Отдельные посечки суммарной длиной, мм 8 Трещины, шт. 2 3 2 Не допускаются 1 Не допускаются 1 40 Не допускаются Примечание – Отбитости углов глубиной менее 4 мм и отбитости ребер длиной и глубиной менее 4 мм не являются браковочными признаками. 2.1.12 Общие количество кирпича с отбитостями, превышающими допус- тимые в п. 2.1.11, включая парный половняк, не должно быть более 5%. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | 2.1.13 Отклонения для нелицевых поверхностей по внешним признакам (перпендикулярность граней, отбитость углов и ребер, наличие трещин) не должны превышать требований, указанных в ГОСТ 379 для рядовых изделий. 2.1.14 Средняя плотность кирпича, в зависимости от класса средней плотности, должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 4. Таблица 4 – Классы средней плотности кирпича Классы средней плотности Средняя плотность, кг/м3 1,4 2,0 1210 – 1400 Св. 1400 2.1.15 Теплотехнические характеристики кирпича оценивают по коэф- фициенту теплопроводности кладки в сухом состоянии. Коэффициент тепло- проводности кладки в сухом состоянии, в зависимости от группы изделий по теплотехническим характеристикам, приведен в таблице 5. Таблица 5 – Группы кирпича по теплотехническим характеристикам Группы кирпича по теплотехническим характеристикам Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии, Вт/(м. 0С) Условно-эффективные Малоэффективные (обыкновенные) Св. 0,36 до 0,46 Св. 0,46 Примечание – Значения коэффициента теплопроводности приведены для кладок с минимально достаточным количеством кладочного раствора. Значение коэффициента теплопроводности, с учетом фактического расчета, устанавливают в проектной или ведомственной технической документации (строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и др.) на основании испытаний или расчетов. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | 2.1.16 Пределы прочности при сжатии кирпича по площади брутто (без вычета площади пустот) должны быть не менее значений, указанных в таблице 6. Марку кирпича устанавливают по значению предела прочности при сжатии. Таблица 6 - Пределы прочности кирпича при сжатии Марка изделия Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) Средний для 5 образцов Наименьший для отдельного образца М100 М150 М200 10,0 (100) 15,0 (150) 20,0 (200) 7,5 (75) 13,0 (130) 20,0 (200) 2.1.17 Прочность сцепления декоративного покрытия с лицевой поверх- ностью кирпича должна быть не менее 0,6 МПа (6 кгс/см2). 2.1.18 Водопоглощение кирпича должно быть не менее 6%. 2.1.19 Кирпич должен быть морозостойким и в насыщенном водой состоя- нии выдерживать без каких-либо видимых признаков повреждений или раз- рушений (растрескивание, шелушение, отколы и др.) не менее 75 циклов попеременного замораживания и оттаивания, а снижение прочно- сти при сжатии не превышает 20%. 2.1.20 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) в кирпиче должна быть не более 370 Бк/кг. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | 2.2 Требования к сырью и материалам 2.2.1 Сырьё и материалы, применяемые при изготовлении кирпича, а так- же упаковочные материалы и средства транспортирования (поддоны) должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов на них и обеспечивать получение кирпича заданных характеристик. 2.2.2 На поддонах кирпич должен быть уложен в горизонтальном положении с перекрестной перевязкой. Допускается укладка кирпича без перевязки при условии его автоматического упаковывания, обеспечиваю- щего сохранность упаковочной единицы при хранении и транспортировании. 2.2.3 Пакеты кирпича, уложенные с перекрестной перевязкой, должны быть упакованы в термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 или растягивающу- юся пленку по ГОСТ 10354, или другие материалы, обеспечивающие сохран- ность продукции. 2.2.4 В одной упаковочной единице должен быть кирпич одного условно- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | го обозначения и вида лицевой поверхности. 2.2.5 Допускается использование иных способов упаковки, обеспечиваю- щих сохранность кирпича при транспортировании и хранении. 2.2.6 Массу одного пакета определяют в зависимости от транспорта и технических характеристик погрузочно-разгрузочных средств. 2.2.7 Отправка кирпича в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности осуществляется в соответствии с ГОСТ 15846. 2.3 Кирпич должен отвечать радиационно-гигиеническим требованиям . Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) сырьевых материалов, используемых для приготовления кирпича, должна быть не более 370 Бк/кг и отвечать требованиям СП 2.6.1.758-99 (НРБ99). Радиационная безопасность должна подтверждаться сертификатом на исходные материалы с указанием активности радионуклидов и класса материалов в соответствии с ГОСТ 30108. 2.4 Кирпич относится к группе негорючих строительных материалов в соответствии с ГОСТ 30244. 2.5 При производстве кирпича необходимо соблюдать требования |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.1.6.1338-03, СП 1.1.1058-01, СП 2.2.2.1327-03, а также требования пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004. 2.6 Контроль за содержанием пыли в воздухе рабочей зоны должен быть организован в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03 и проводиться аккредитованными лабораториями по плану- графику, согласованному с территориальными службами Роспотребнадзора Предельно допустимая концентрация силикатосодержащей пыли – 6 мг/м3. Производственный контроль производить в соответствии с СП.1.1.1058-01. 2.7 Производство по изготовлению кирпича должно быть оборудовано приточно-вытяжной и местной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 Естественное и искусственное освещение производственных помеще- ний и рабочих мест должно соответствовать требованиям, СНиП 23-05-95 Уровень шума на рабочих местах не должен превышать значений, установленных в СН 2.2.4/2.1.8.562-96, уровень вибрации – в ГОСТ 12.1.012 и и СН 2.2.4/2.1.8.566-96. При превышении допустимого уровня шума или вибрации рабочие места должны быть оборудованы шумо-или виброизолиру- ющими устройствами. 2.8 Лица, занятые производством кирпича, должны при приеме на работу и периодически в процессе работы проходить медицинские осмотры, в соответ- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | ствии с приказом МЗ РФ № 83 от 06.08.2004 г., а также инструктаж по технике безопасности. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет. 2.9 Все работы, связанные с изготовлением, хранением, транспортирова- нием и применением кирпича, должны соответствовать требованиям СНиП I2-03-2001, СНиП 12-04-2002. Способы безопасного производства погрузо-разгрузочных работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009. 3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3.1 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами пыли должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. 3.2 Отходы производства, образующиеся в процессе производства кирпича, должны утилизироваться в соответствии с СП №3183-84 с учетом требований СП №3209-85. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 4.1 Кирпич должен быть принят службой технического контроля пред- приятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических условий. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | 4.2 Кирпич принимают партиями. Объем партии устанавливают в коли- честве не более недельной выработки из одного условного обозначения, одного цвета и вида лицевой поверхности. При приемке кирпича потребителем партией считают кирпич, отггружае- мый по конкретному договору (заказу) или кирпич в объеме одного транспор- тного средства, оформленное одним документом о качестве. Качество кирпича обеспечивают: -входным контролем сырья и материалов; -операционным производственным (технологическим) контролем. Качество кирпича подтверждают приемочным контролем готового кирпича. Приемочный контроль включает в себя приемосдаточные и периодические испытания. При приемосдаточных испытаниях проверяют: -правильность маркировки и упаковки; -размеры и правильность формы; -внешний вид (качество поверхности на соответствие требованиям по пп 2.1.10 - 2.1.14); -предел прочности при сжатии. Периодические испытания проводят не реже одного раза: - в квартал – для определения прочности сцепления декоративного |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | покрытия с поверхностью кирпича: -в квартал- для определения морозостойкости, водопоглощения; средней плотности. Периодические испытания по показателям водопоглощения и морозостой- кости проводят также при изменении сырья и технологии. Результаты перио- дических испытаний распространяются на все поставляемые партии кирпича до проведения следующих периодических испытаний Удельную эффективную активность естественных радионуклидов (Аэфф) контролируют при входном контроле по данным документов предприя- тия - поставщика сырьевых материалов. В случае отсутствия данных предприятия-поставщика об удельной эффективной активности естественных радионуклидов, испытания кирпича по этому показателю следует проводить не реже одного раза в год в аккредитованных испытательных лабораториях, а также при смене поставщика сырьевых материалов. Теплотехнические характеристики сплошной кладки определяют при постановке продукции на производство, при изменении технологии, сырья, материалов и предоставляют по требованию потребителя. Для проведения приемосдаточных и периодических испытаний мето- дом случайного отбора, из разных мест партии отбирают кирпич (образцы) в количестве 0,5%, но не менее 25 шт. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | Отобранный кирпич проверяют на соответствие требованиям по размерам и показателям внешнего вида. Из отобранных образцов, удовлетворяющих требованиям настоящих . технических условий по размерам и показателям внешнего вида, подвергают испытаниям для определения: -предела прочности при сжатии - 10 шт.; -средней плотности и водопоглощения - 5 шт.; - морозостойкости - 10 шт.; -прочности сцепления декоративного покрытия -3 шт. Если в результате испытания образцов, отобранных от партии для приемосдатачного и периодического контроля, будет установлено несоответ- ствие их хотя бы одному из показателей, то по этому показателю проводят повторное испытание удвоенного количества образцов, отобранных от той же партии. Партию принимают, если результаты повторных испытаний соответствуют всем требованиям настоящих технических условий; если не соответствуют - партию не принимают. При проведении испытаний кирпича потребителем, инспекционном контроле и сертификационных испытаниях- отбор выборки и оценку контроля проводят в соответствии с требованиями настоящих технических условий, применяя методы контроля в соответствии с разделом 5. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | В спорных случаях контрольную проверку проводят в присутствии представителя предприятия-изготовителя. Перечень контролируемых парамет- ров устанавливают по согласованию между участниками проверки. Каждая партия поставляемых изделий должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают: -наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; -наименование и условное обозначение кирпича; -номер и дату выдачи документа; -номер партии; -количество (массу) кирпича в партии, шт. (кг); -марку по прочности, класс средней плотности, марку по морозостойкоcти; -прочность сцепления декоративного покрытия с лицевой поверхностью; - водопоглощение и группу по теплотехнической эффективности; -удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф; -способ изготовления кирпича. При экспортно-импортных операциях содержание сопроводительного документа о качестве уточняется в конкретном договоре на поставку кирпича. 5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 5.1 Методы испытаний при входном контроле качества сырья и матери- указывают в технологической документации на изготовление кирпича с учетом |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | требований нормативных документов на это сырье и материалы. 5.2 Методы испытаний при проведении производственного операционного контроля устанавливают в технологической документации на изготовление кирпича. 5.3 Контроль размеров и формы 5.3.1 Средства контроля Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427. Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502. Штангенглубиномер по ГОСТ 162. Угольник поверочный 900 по ГОСТ 3749. Допускается применять другие нестандартные средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию в соответствии с ПР 50.2.009-94 и средства измерений зарубежного производства, погрешность которых не ниже требований настоящих технических условий. Измерение размеров кирпича проводят с погрешностью не более 1 мм. Размеры не должны превышать допустимых отклонений, указанных в настоящих технических условий. 5.3.2 Размеры кирпича, ширину щелевых пустот, толщину наружных стенок, отбитости углов и ребер, длину посечек измеряют металлической линейкой или штангенглубиномером. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | Длину и ширину каждого кирпича измеряют в трех местах: на двух ребрах и середине постели, толщину - на двух ребрах и середине тычка. За результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов единичных измерений. 5.3.3 Посечки измеряют при помощи измерительной лупы типа ЛИ с четырехкратным увеличением, по ГОСТ 25706. 5.3.4 Глубину отбитости углов и ребер измеряют при помощи штанген- глубиномера или угольника и линейки, по перпендикуляру от вершины угла или ребра, образованного угольником, до поврежденной поверхности. Для проверки отбитости ребер определяют участок с глубиной отбитости не более 4 мм, а затем измеряют длину отбитости этого участка. 5.3.5 Отклонение от перпендикулярности граней кирпича определяют угольником путем приложения его к середине ложка и замера металлической линейкой наибольшего зазора между тычком и внутренним краем угольника. 5.3.6 Отклонение от прямолинейности лицевых граней определяют путем измерения наибольшего зазора между лицевой гранью кирпича и ребром приложенной к ней металлической линейки или угольника. 5.4 Контроль внешнего вида 5.4.1 При контроле соответствия лицевой грани образцу-эталону по цвету, наличию отколов, посторонних включений, пятен, выцветов, отобран- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | ную от партии пробу кирпича укладывают вперемежку с образцами-эталонами в стенку, площадью не менее 1 м2. Осмотр проводят на расстоянии 10 м на открытой площадке при дневном освещении. При несоответствии кирпича образцу-эталону партия приемке не. подлежит. 5.5 Дефекты от не погасившейся массы определяют визуально. 5.6 Предел прочности кирпича при сжатии определяют по ГОСТ 8462. Допускается определять прочность при сжатии неразрушающим ультра- звуковым методом в соответствии с ГОСТ 24332. 5.7 Среднюю плотность, водопоглощение и морозостойкость кирпича определяют в соответствии с ГОСТ 7025. Отклонение каждого значения средней плотности допускается не более +100 кг/м3. Водопоглощение определяют при насыщении образцов водой с температурой (20+/-5)0С при атмосферном давлении. Допускается контроль морозостойкости проводить по ГОСТ 10060.0- ГОСТ 10060.4. 5.8 Прочность сцепления декоративного покрытия с лицевой поверхностью кирпича определяют по ГОСТ 379. 5.9 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф определяют по ГОСТ 30108. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | 5.10 Коэффициент теплопроводности кладок определяют по ГОСТ 26254 и с дополнениями, указанными в ГОСТ 530. 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 6.1 Кирпич перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правила- ми перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. 6.2 Транспортирование кирпича осуществляется в пакетированном виде. Транспортные пакеты формируют на складской площадке или непосредственно на технологической линии на поддонах по ГОСТ 18343 или других поддонах по технической документации. 6.3 На поддонах кирпич должен быть уложен «на плашок» или на «ребро» с перекрестной перевязкой и упакован в соответствии с требованиями п 1.4.3 настоящих технических условий. 6.4 Масса одного пакета не должна превышать номинальную грузоподъем- ность поддона. 6.5 Допускается транспортирование кирпича автомобильным транспортом, технологическими пакетами без поддонов, с применением в качестве средств пакетирования скрепляющих устройств (съемных или стационарных) в кузо- вах автотранспортных средств. 6.6 При погрузке, транспортировании и выгрузке кирпича должны быть |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. | Лист | № доум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | приняты меры, обеспечивающие его сохранность от механических поврежде- ний. 6.7 Погрузка и выгрузка пакетов кирпича должна производиться механизи- рованным способом при помощи специальных грузозахватных устройств. 6.8 Погрузка кирпича навалом (набрасыванием) и выгрузка его сбрасыва- нием не допускаются. 6.9 Сформированные транспортные пакеты должны храниться в один ярус в сплошных одноленточных штабелях. Допускается установка пакетов друг на друга не выше четырех ярусов, согласно утвержденной схеме складирования. 6.10 Допускается хранение кирпича на ровных площадках с твердым покрытием в одноярусных штабелях пакетами без поддонов. 6.11 Хранение кирпича у потребителя должно осуществляться в соответст- вии с требованиями п. 6.9 и п.6.10 и правилами техники безопасности. 7 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 7.1 Кирпич применяют по назначению в соответствии с Рекомендациями предприятия-изготовителя. Вид кирпича для облицовки зданий, плотность, марку по прочности и морозостойкости указывают в рабочих чертежах. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие кирпича требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных настоящими техническими условиями. Гарантийный срок хранения, в течение которого изготовитель обязан устранить обнаруженные потребителем скрытые дефекты, устанавливается договором поставки между предприятием-изготовителем и потребителем. |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) ФОРМА, РАЗМЕРЫ И ВИДЫ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Справочное) Перечень ссылочных документов Обозначение и наименование документа, на который дана ссылка Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта ГОСТ 12.1.004-91 CCБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиени- ческие требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопас-. ность. Общие требования ГОСТ 12.3.009-76 CCБТ. Работы погрузочно-разгру- зочные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные Технические условия ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 900. Технические условия 2.3 2.3, 2.4 2.7 2.9 2.5 3.1 5.3.1 1.1.14, 1.3.1, 5.8 5.3.1 5.10 5.3.1 |
| --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | Обозначение и наименование документа, на который дана ссылка Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения морозостойкости ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия ГОСТ 24332-88 Кирпич и камни силикатные. Ультра- звуковой метод определения прочности при сжатии ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные размеры. Общие технические требования ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термрусадочная. Технические условия ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 5.7 5.3.1 5.6 5.7 1.4.3 1.4.7 1.4.1, 6.2 5.6 5.3.3 1.4.3 5.10 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | Обозначение и наименование документа, на который дана ссылка Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строитель- Стве. Часть 2. Строительное производство СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах. В помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности СП №3183-84 Санитарные правила. Порядок накопле- ния, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов 1.4.1 2.1, 5.9 2.2 2.6 2.9 2.9 2.6 2.7 2.7 2.1 3.2 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Форма 2а |
| --- | --- |
|  | Обозначение и наименование документа, на который дана ссылка Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 3.2 . 2.3, 2.4 2.3 2.3, 2.4 2.3 |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5741-001- 159881609-2014 | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

Лист регистрации изменений настоящих технических условий

| Номер измене- Ния | Номера страниц | Всего страниц после внесения изменения | Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного письма) | Подпись лица, внёсшего изменения | Фамилия этого лица и дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заменён- ных | дополн- тельных | исклю- чённых | изменён- ных |  |  |  |  |